Ausschreibungsempfehlung

Nadelvlies - Bodenbelag nach DIN EN 1307 als Fliesen

Fulda B85, Fliesen

Merkmale des textilen Bodenbelags

Herstellungsart, DIN EN 1307: Nadelvlies-Fußbodenbelag in Fliesenform

Faserzusammensetzung der Nutzschicht: 40% Polyester, 40% Polypropylen, 20% Polyamid

Gestaltung der Nutzschicht: strukturlos, grobfaserig, mehrfarbig, ungemustert, meliert

Unterschicht: Schwerbeschichtung mit Vliesabdeckung

Verfestigung: Vollimprägnierung

Gesamtdicke, DIN ISO 1765: ca. 5,5 mm

Gesamtgewicht, DIN ISO 8543: ca. 3.540 g/m²

Flächengewicht der Nutzschicht, DIN EN 984: 270 g/m²

Nutzschichteinsatzgewicht: 300 g/m²

Abmessungen: Fliesengröße 50x 50 cm

Anforderungen des textilen Bodenbelags:

Beanspruchungsbereich: 				Klasse 33, Objektbereich starke Beanspruchung

Komfortklasse: 						LC 1

Antistatisch nach DIN 66095, Teil 4: 			ja

Elektrostatische Aufladung / Begehtest, ISO 6356: 	< 2,0 kV

Stuhlrolleneignung, EN 985:				ja – intensive Nutzung (bei Verklebung oder geeigneter Haftfixierung)

Eignung für Fußbodenheizung: 				ja

Wärmedurchlasswiderstand, ISO 8302: 			0,07 m² K/W

Reibechtheit, EN ISO 105-X12: 				trocken: 4-5; nass: 4-5

Wasserechtheit, EN ISO 105-E01: 			Farbänderung: 5

Lichtechtheit, EN ISO 105-B02: 				Note  8

Schallabsorption, EN ISO 354:  				Hz             250        500        1000       2000       4000

alpha p     0,02        0,06       0,17        0,33        0,35

Trittschallminderung, EN ISO 10140-3, Anhang D: 	19 dB

Brandverhalten, DIN EN 13501-1: 			Bfl-s1

Leistungserklärung / DOP gemäß CE:			FFF 029

TÜV-ProfiCert Premium:					707102360-2

(Bestätigt die Einhaltung der Emissionsgrenzwerte: AgBB, ÉMISSIONS DANS LʼAIR INTÉRIEUR A+, Belgische VOC-Verordnung, LEED v4 (outside North America), BREEAM Exemplary Level, Finnische M1-Klassifizierung, GUT/PRODIS, RAL-UZ128 (Blauer Engel), EU-Ecolabel, CAM Italien, MVV TB Anhang 8+9 / ABG, Österreichisches Umweltzeichen ZU 35)

Verlegung des textilen Bodenbelags

In Kartons a‘ 4 m² = 16 Stück (Größe 50 x 50 cm) liefern. Verlegung gemäß VOB Teil C, DIN 18365.

Die aktuellen Verlege- / Reinigungs- und Pflegeempfehlungen des Herstellers sind zu beachten.

Qualität Fulda B85, Fliesen, (oder gleichwertig unter Einhaltung der vorgenannten Eigenschaften)

Hersteller/Typ………………………………………………………...

Farbe nach Wahl des AG aus aktueller Kollektion……………….

Menge………………………………………………………………….m²

EP……………………………………………………………...…….…€/m² + Mwst

GP……………………………………………………………...……….€ + MwSt.

Kleber: Fabrikat/Qualität:(vom Bieter einzutragen)…………………..……….